BUDOWA  FORMY

- Model powinien być pokryty chemoodporną warstwą nawierzchniową, zabezpieczoną odpowiednim środkiem rozdzielającym. Technika nakładania środka zgodnie z informacją techniczną wyrobu.

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać kontroli wymaganych parametrów otoczenia:

  - temperatura formy (w granicach 18-25oC)

  - temperatura powietrza (w granicach 18-25oC)

  - wilgotność powietrza < 65%

  - temperatura żelkotu w opakowaniu (w granicach 18-25oC)

  - wentylacja nie powodująca przepływu powietrza wokół formy nie przekraczające 0,5 m/s.

  - kontrola czy model nie podlega okresowym i miejscowym działaniom promieni słonecznych,

  - w pomieszczeniu, w którym wykonuje się formę nie należy prowadzić innych prac, a w szczególności: szlifowania, polerowania, cięcia itp.

- Przygotowanie porcji żelkotu, które po dodaniu ok. 2% inicjatora będzie można wyrobić w ciągu ok. 12 minut. Przed nakładaniem zaleca się wykonanie próby żelowania (próbka 100g). Zgodnie z normą powinna posiadać czas żelowania 12 minut w temp. 23oC. Zwykle przygotowuje się porcje 300-500g do nakładania pędzlem.

- Pędzel do nakładania żelkotu powinien mieć minimalną grubość (do 10mm) a szerokość dobraną do wielkości formy. Podczas nakładania należy doprowadzać do ugięcia włosia w jego 2/3 długości.

- Po dodaniu inicjatora (Butanox M-50) i dokładnym wymieszaniu (ok. 1 minuty) nakładamy żelkot pędzlem uzyskując grubość warstwy 0,4-0,6 mm. Zaleca się kontrolne sprawdzenie grubości na mokro „grzebieniem”.

- Przed nałożeniem drugiej warstwy żelkotu narzędziowego należy odczekać do zakończenia żelowania pierwszej warstwy (ok. 90 minut). Przy lekkim przesuwaniu palców po powierzchni, żelkot nie powinien pozostawiać śladów.

- Przy nakładaniu drugiej warstwy należy postępować jak w punkcie 5 z założeniem grubości warstwy 80% pierwszej. Sumaryczna grubość żelkotu powinna wynosić 0,8-1 mm.

- Pierwsza warstwa zbrojenia w zależności od koniecznej jakości formy powinna być wykonana z welonu szklanego o gramaturze 30 g/m2 lub maty szklanej o gramaturze 150 g/m2. Laminowanie może odbywać się po ok. 90 minutach od nałożenia ostatniej warstwy żelkotu.

- Po przesączeniu żywicą należy dokładnie sprawdzić czy nie pozostały pęcherze powietrza pomiędzy żelkotem a zbrojeniem, oraz czy żywica jest równomiernie rozprowadzona.

- Po utwardzeniu pierwszej warstwy zbrojenia przystępujemy do nałożenia dwóch warstw maty szklanej o gramaturze 450 g/m2. Drugą warstwę można lekko rolować wałkiem metalowym.

- Po 12 godzinach nakładamy dwie warstwy maty 450 g/m2 i rolujemy wałkiem metalowym.

- Zaleca się wykonywanie wzmocnień obwodowych nie przylegających do części roboczych formy. Mogą być drewniane, metalowe lub z pianki PCV. Należy pamiętać aby nie powodować naprężeń we wzmocnieniach po przymocowaniu (np. spawanie dodatkowych elementów). W miejscach gdzie przewiduje się przylaminowanie wzmocnień, zaleca się użycie tkaniny delaminującej.

- Wzmocnienia można mocować po 24 godzinach od zakończenia laminowania. Wzmocnienie przylaminowujemy jedną warstwą maty szklanej.

- Tak wykonaną formę można rozformować po kolejnych 24 godzinach i sezonować od 3 do 7 dni w zależności od warunków atmosferycznych.